Leistungsbeschreibung

Zur Lieferung von Leitpfosten, Grasstop-Platten,

Schutzplanken- Protektoren und Stationierung

Allgemeine Qualitätsanforderungen und Lieferbedingungen	2

Langtext (konkretisierte Qualitätsanforderungen)	5

Kurztext / Preisangebot	37

Preisangebot Zusammenstellung	44

Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Anforderungen an die zuliefernden Leitpfosten,
  Grastopplatten, Schutzplanken- Protektoren und Stationierung

1.1	Leitpfosten

Konstruktionsausführung nach HLB 57 „Anordnung und Ausführung von Leitpfosten und Leitplanken an Bundesfernstraßen „Erlass des Bundesministerium für Verkehr, Abteilung Straßenbau“.

Einhaltung aller Forderungen der „DIN EN 12899-3, Teil 3 Leitpfosten und Reflektoren“ vom Februar 2008.

Herstellung der Leitpfosten nur aus Neumaterial „ Niederdruck-Polyethylen- hoher Dichte (ND-PE), Farbton RAL 9016 verkehrsweiß mit UV-Stabilisator.

Formbeständigkeit - 40° C bis + 80°C.

Das schwarze Tageskennzeichen, Farbton RAL 9017 verkehrsschwarz, muss aus dem gleichen Material, wie die weißen Leitpfostenbestandteile sein.

Leitpfostenaussteifungen z.B. Versteifungsrohre oder Profilkerne, die nachträglich in den Leitpfosten geschoben werden, müssen aus Polyethylen- Recyclingmaterial hergestellt werden, Wandstärke mindestens 3 mm.

Es dürfen nur Reflektoren gemäß DIN EN12899-3  verwendet werden.

Die Reflektoren aus dem Kunststoff „PMMA„ müssen aus mehreren Kammern bestehen und die Abmessung des Rundreflektors 60 mm und die des Langreflektors 40 x 180 mm betragen. Entsprechend der DIN EN 12899-3 werden sie als Kunststoff-Prismen-Retroreflektor bezeichnet.

Die Anbringung muss vertieft im schwarzen Tageskennzeichen mittels Kunststoffnieten oder Edelstahlschrauben erfolgen. Die Reflektoren müssen mit der Leitpfostenoberfläche eine Ebene bilden und dürfen nicht vorstehen. Bei Bedarf können auch geprüfte Glasperlenreflektoren (Bikonvex-Glas- Retroreflektoren) verwendet werden.

Die Herstellungstechnologie des Leitpfostens ist im Angebot mit anzugeben.

Vom Herstellungsverfahren, Spritzguss-, Extrusions- oder Blastechnik, ist die Wand-dickentoleranz und Oberflächenqualität (Rauigkeit) abhängig. Bei gespritzte Leitpfosten 1%, bei extrudierte Leitpfosten 3% und geblasene Leitpfosten 10% Wanddickentoleranz dürfen nicht überschritten werden.

Auf der Leitpfostenoberfläche dürfen sich keine Poren, Risse oder Verunreinigungen befinden.

Auf Anforderung sind die Löcher für die Anbringung der Telefonhinweiszeichen (Nietvariante) im Leitpfostenkopf einzuarbeiten.

Die Leitpfosten müssen mit Hersteller, Materialart, Produktionsjahr und Monat gekennzeichnet sein.

Alle Leitpfosten müssen mit einer Gewährleistung von 5 Jahren angeboten werden. Die Alterungsbeständigkeit muss von einem anerkannten, neutralen Prüflabor nachgewiesen werden. Der Prüfbericht ist auf Anforderung dem Auftragsgeber zur Kenntnisnahme bereitzustellen. Inhalt der Prüfung müssen Schlagbiegeversuche und Zugversuche mit Leitpfosten sein, die mindestens 5 Jahre der Freiluftbewitterung und den normalen Einsatzbedingungen z.B. Waschen, Schneeschieben und Kontakt mit dem Mähgerätetastarm ausgesetzt waren.

Die Alt-Leitpfostenrücknahme muss vom Lieferanten der Neu-Leitpfosten abgesichert werden. Es sind  Stapel- bzw. Sammelbehälter vom Auftragnehmer bereitzustellen. Die Rücknahmemenge soll ca. der Liefermenge entsprechen.

Bei Anforderung  des Auftragsgebers ist ein Recyclingnachweis bereitzustellen.

Leitpfosten dürfen nicht in Müllverbrennungsanlagen oder Müllkippen gebracht werden.

## Sockel für Einsteck-Leitpfosten, verwendbar für alle Leitpfosten 1,20 m.

Die diversen Konstruktionsausführungen der Metall- Einschlagsockel z.B. „Metallsockel Rohrführung mittig“ oder „Metallsockel Führung außen“ müssen als Mindest-Stahlqualität St 37 und eine Blechdicke von 2 mm besitzen.

Die Aufnahmehülse für den Leitpfosten muss eine Einstecktiefe von 150 mm haben, am oberen Rand aufgeweitet sein und im inneren müssen sich Klemmwülste befinden.

Der Korrosionsschutz muss durch Feuerverzinkung Mindestschichtdicke 55 Mühmeter, entsprechend der DIN EN ISO 1461, abgesichert werden.

Die Gesamthöhe des Metallsockels sollte nicht mehr als 500 mm betragen.

## Kunststoff- Eingrabsockel

## Die Einstecktiefe muss 150 mm betragen und die Eingrabtiefe ca. 300 mm. Als Material ist Polyethylen-Recycling einzusetzen. Am oberen Rand sind  mindestens zwei umlaufende Verstärkungsstege anzuordnen. Da der Sockel im Spritzgießverfahren hergestellt wird und die Wandstärke ca. 3 mm beträgt, sind zusätzliche Verstärkungsrippen erforderlich.

Kunststoffsockel – massiv (Recyclingsockel)

Gewicht ca. 10 kg, Form Pyramidenstumpf, Abmessung Sockelfuß ca. 300 x 300 mm, Höhe ca.300 mm,

Material PE- Recycling oder Misch- Kunststoff- Recycling. Einstecktiefe 150 mm.

Das verwendete Recyclingmaterial ist beim Angebot mit anzugeben.

### Betonsockel müssen frostsicher bis - 30°C, beständig gegen Tausalze und Freiluft-bewitterung sein. Gewicht ca. 20 kg. Einstecktiefe 150 mm.

Erdspieße für den Erdspieß-Leitpfosten 1,05 m müssen aus massivem Kunststoff-Recyclingmaterial und einem Stahlkern bestehen. Die Gestaltung des Aufnahmezapfens muss so sein, dass der Leitpfosten bei Montage in einer Raststellung fixiert wird.

Alle verwendeten Metallteile für Leitpfosten z.B. Schutzplankenhalterungen, Sockel für Einsteck- Leitpfosten, Erdanker für Abscher- oder Steh- Auf- Leitpfosten, Beton-Gleitwand-Halterung usw. müssen nach DIN EN ISO 1461, feuerverzinkt sein und eine Mindestschichtdicke von 55 Mühmeter haben.

1.2	Grasstop-Platten für Leitpfosten, Schutzplanken und Rohrpfosten

Grasstop-Platten für Leitpfosten sollen eine Abmessung von Durchmesser 500 mm oder Seitenlänge von 500x 500 mm nicht unterschreiten. Die im Spritzgussverfahren hergestellten Grasstop-Platten müssen einen elastischen Klemmrand beim Leit-pfostenausschnitt haben und auf der unteren Seite zusätzliche Versteifungsrippen zur Verbesserung der Festigkeit und Formstabilität. Als Material ist Polyethylen- Recyclingmaterial einzusetzen. Die Wanddicke soll  entsprechend der Anforderung im Ausschreibungstext 3 oder 6 mm betragen.

Grasstop-Platte für Schutzplanken sollen in runder, tellerförmiger Form mit Durchmesser 500 mm, wahlweise in 3 oder 6 mm Wanddicke mit Versteifungsrippen, angeboten werden. Die Montage muss nachträglich, nach der Aufstellung der Schutz-planke, möglich sein. Der für die Montage und Demontage benötigte Montageschlitz muss vollständig, formschlüssig mit einem Verbindungselement geschlossen werden. Polyethylen- Recyclingmaterial ist für die Herstellung einzusetzen.

Grasstop-Platte für Rohrpfosten soll die gleiche Konstruktionsausführung wie die oben beschriebene Grasstop-Platte für Schutzplanke haben. Der Unterschied besteht nur im mittleren Ausschnitt. Die Durchmesser sollen für die verschiedenen Rohrdurchmessern für die Verkehrsschilder oder Stationszeichen- Engstellen angeboten werden.

Alt-Grasstop-Platten-Rücknahme ist mit der Neu-Lieferung von Leitpfosten und Grasstop-Platten vom Auftragnehmer abzusichern. Es gelten die gleichen Bedingungen wie für die Rücknahme der Leitpfosten.

1.3	Schutzplanken-Protektoren (Anpralldämpfer)

müssen passend für ESP, EDS und DDS mit Sigma- Pfosten oder IPE 100 angeboten werden. Konstruktionsausführung nach TL-SPU. Abmessung Durchmesser 300 mm, Höhe 450 mm, Die Montage muss nachträglich nach der Montage der Schutzplanke durch zwei  ineinanderrastende Schalen möglich sein. Verwendung von witterungs-beständigem, recycelfähigem Expansions- Kunststoffmaterial (Polystyrol).

1.4	Stationszeichen

Einheitliche Stationszeichen in Deutschland

Der Bundesrechnungshof hat die unterschiedlichen finanziellen Ausgaben der einzelnen Bundesländer für die Stationierung kritisiert und das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen aufgefordert einheitliche Vorgaben für Stationszeichen auf Bundesstraßen zu erlassen. Als Orientierung wurde die kostengünstige Anbringung der Stationszeichen am Leitpfosten empfohlen.

In der ASB (Anweisung Straßeninformationsbank) Teilsystem Netzdaten, Stand April 2005 ist die Ausführung der Klassifizierungs- und Stationstafeln sowie die Befestigung am Leitpfosten festgelegt.

Langtext-Verzeichnis

## Berücksichtigung der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Qualitätsanforderungen.

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör für 20..

#### OZ		Beschreibung der Teilleistung						Stückzahl

1.		Leitpfosten

1.1		Lieferung von Eingrab-Leitpfosten, 1,60 m lang mit PMMA-

Mehrkammer-Reflektoren

1.1.1		Eingrab-Leitpfosten 1,60 m lang,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Kreuz-Innenverstärkung,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R 2, Klasse 2, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Herstellungstechnologie:	extrudiert kreuz	□			………….

1.1.2		Eingrab-Leitpfosten 1,60 m lang,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Rohr-Innenverstärkung,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewähr-leistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C. Rohr-Innenverstärkung aus PE- Recyclingmaterial, Mindestwandstärke 3 mm, Länge bis zum schwarzen Tageskennzeichen, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R-2, Klasse 2 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□			………….

1.1.3		Eingrab-Leitpfosten 1,05 m lang, mit 1,60 m langem Profilkern,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3, glatte Oberfläche, Material ND-PE,

UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, Profilkern aus PE-Recycling-material mit einem Quersteg, Mindestaußenwandstärke 3 mm, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R-2, Klasse 2, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.1.4		Eingrab-Leitpfosten 1,60 m lang,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewähr-leistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R 2, Klasse 2, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen 		□			………….

Langtext-Verzeichnis

## Berücksichtigung der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Qualitätsanforderungen.

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör für 20..

#### OZ		Beschreibung der Teilleistung						Stückzahl

1.1.5		Eingrab-Leitpfosten 1,60 m lang, Stehauf-Leitpfosten Flexsum

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3, glatte Oberfläche, jedoch aus synthetischem Kautschuk (thermoelastisches Elastomer TPE), UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperatur-beständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R-2, Klasse 2 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Herstellungstechnologie: 	geblasen		□			………….

1.1.6		Eingrab-Leitpfosten 1,60 m lang

wie OZ 1.1.1, jedoch mit zusätzlichem Sicherungsfuß			………….

1.1.7		Stationierungs-Leitpfosten 1,60 m lang, Eingrab-Leitpfosten

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Kreuz-Innenverstärkung, glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewähr-leistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R-2, Klasse 2, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Vertiefungen im Leitpfostenkopf beidseitig, zur Aufnahme von Stations-zeichen 140x90x9 mm oberhalb des Tageskennzeichen.

Herstellungstechnologie:	extrudiert kreuz	□			………….

Herstellungstechnologie Leitpfosten:

- extrudiertes Hohlprofil: sehr glatte Oberfläche, geringe Rautiefe, gleichmäßige Wand-dicken, Leitpfostenkopf  und Leitpostenprofil werden mittels Schwalbenschwanz miteinander verbunden und dann umspritzt (schwarze Bake). Optimale und stabilste Verbindung zwischen Leitpfostenkopf und Leitpfostenprofil.

- extrudiertes Kreuzprofil: sehr glatte Oberfläche, geringe Rautiefe, gleichmäßige Wand-dicken, stabilster Leitpfosten, da Kreuzprofil aus einem Stück. Kompl. Leitpfosten aus ND-PE.

- geblasen: geblasene Oberfläche, Wanddickentoleranz (± 0,4 mm), Leitpfosten in einem Stück gefertigt.

- gespritzt: spritzblanke Oberfläche, daher geringere Verschmutzung, absolute Maß-genauigkeit, Leitpfosten in einem Stück gefertigt.

Optionen bei allen Positionen:

- Löcher für Telefonhinweiszeichen

- Reflektoren einseitig lang

- Reflektoren einseitig rund

- Reflektorenbefestigung: Kunststoffniete oder Edelstahlschrauben

Langtext-Verzeichnis

## Berücksichtigung der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Qualitätsanforderungen.

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör für 20..

#### OZ		Beschreibung der Teilleistung						Stückzahl

1.2		Lieferung von Eingrab-Leitpfosten, 1,60 m lang mit

Glasperlen-Reflektoren

1.2.1		Eingrab-Leitpfosten 1,60 m lang,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Kreuz-Innenverstärkung,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewähr-leistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Herstellungstechnologie:	extrudiert kreuz	□			………….

1.2.2		Eingrab-Leitpfosten 1,60 m lang,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Rohr-Innenverstärkung,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewähr-leistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, Rohr-Innenverstärkung aus PE- Recyclingmaterial, Mindestwandstärke 3 mm, Länge bis zum schwarzen Tageskennzeichen, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Herstellungstechnologie:	extrudiert hohl		□

geblasen		□			………….

1.2.3		Eingrab-Leitpfosten 1,05 m lang mit 1,60 m langem Profilkern,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3, glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperatur-beständig -40° bis +80°C, Profilkern aus PE-Recyclingmaterial mit einem Quersteg, Mindestaußenwandstärke 3 mm, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.2.4		Eingrab-Leitpfosten 1,60 m lang,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewähr-leistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□			………….

Langtext-Verzeichnis

## Berücksichtigung der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Qualitätsanforderungen.

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör für 20..

#### OZ		Beschreibung der Teilleistung						Stückzahl

1.2.5		Eingrab-Leitpfosten 1,60 m lang, Stehauf-Leitpfosten Flexsum

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3, glatte Oberfläche, jedoch aus synthetischem Kautschuk (thermoelastisches Elastomer TPE), UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperatur-beständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Herstellungstechnologie: 	geblasen		□			………….

1.2.6		Eingrab-Leitpfosten 1,60 m lang

wie OZ 1.2.1, jedoch mit zusätzlichem Sicherungsfuß			………….

1.2.7		Stationierungs-Leitpfosten 1,60 m lang, Eingrab-Leitpfosten

Nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Kreuz-Innenverstärkung, glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewähr-leistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierte Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Vertiefungen im Leitpfostenkopf beidseitig, zur Aufnahme von Stations-zeichen 140x90x9mm oberhalb des Tageskennzeichen.

Herstellungstechnologie:	extrudiert kreuz	□			………….

Herstellungstechnologie Leitpfosten:

- extrudiertes Hohlprofil: sehr glatte Oberfläche, geringe Rautiefe, gleichmäßige Wanddicken, Leitpfostenkopf  und Leitpostenprofil werden mittels Schwalbenschwanz miteinander verbunden und dann umspritzt (schwarze Bake). Optimale und stabilste Verbindung zwischen Leitpfostenkopf und Leitpfostenprofil.

- extrudiertes Kreuzprofil: sehr glatte Oberfläche, geringe Rautiefe, gleichmäßige Wanddicken, stabilster Leitpfosten, da Kreuzprofil aus einem Stück. Kompl. Leitpfosten aus ND-PE.

- geblasen: geblasene Oberfläche, Wanddickentoleranz (± 0,4 mm), Leitpfosten in einem Stück gefertigt

- gespritzt: spritzblanke Oberfläche, daher geringere Verschmutzung, absolute Maßgenauigkeit, Leitpfosten in einem Stück gefertigt

Optionen bei allen Positionen:

- Löcher für Telefonhinweiszeichen

- Reflektoren einseitig lang

- Reflektoren einseitig rund

- Reflektorenbefestigung: Kunststoffniete oder Edelstahlschrauben

Langtext-Verzeichnis

## Berücksichtigung der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Qualitätsanforderungen.

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör für 20..

#### OZ		Beschreibung der Teilleistung						Stückzahl

1.3		Lieferung von Einsteck-Leitpfosten, 1,20 m lang mit PMMA-

Mehrkammer-Reflektoren

1.3.1		Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Kreuz-Innenverstärkung,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewähr-leistung, Wanddicke 3 mm,  temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R 2, Klasse 2, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Herstellungstechnologie:	extrudiert kreuz	□			………….

1.3.2		Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Rohr-Innenverstärkung,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewähr-leistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C. Rohr-Innenverstärkung aus PE- Recyclingmaterial, Mindestwandstärke 3 mm, Länge bis zum schwarzen Tageskennzeichen, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R 2, Klasse 2 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.3.3		Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewähr-leistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R 2, Klasse 2, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.3.4	Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang, Stehauf-Leitpfosten Flexsum

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3, glatte Oberfläche, jedoch aus synthetischem Kautschuk (thermoelastisches Elastomer TPE), UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperatur-beständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R 2, Klasse 2, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Herstellungstechnologie: 	geblasen		□			………….

Langtext-Verzeichnis

## Berücksichtigung der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Qualitätsanforderungen.

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör für 20..

#### OZ		Beschreibung der Teilleistung						Stückzahl

1.3.5		Stationierungs-Leitpfosten 1,20 m lang, Einsteck-Leitpfosten

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Kreuz-Innenverstärkung, glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewähr-leistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R 2, Klasse 2, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Vertiefungen im Leitpfostenkopf beidseitig, zur Aufnahme von Stations-zeichen 140x90x9mm oberhalb des Tageskennzeichen.

Herstellungstechnologie:	extrudiert kreuz	□			………….

    - Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang, wie OZ 1.3.1,

jedoch mit integrierter, ausziehbarer Schneestange.			………….

1.3.7		Kunststoff-Eingrabsockel für Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang,

aus Polyethylen-Recyclingmaterial, Durchmesser des Sockelfußes 250 mm, Höhe 300 mm, Aufnahmehülse mit inneren Klemmrippen, äußere Stabilisierungsstege und umlaufendem Verstärkungsrand, Einsteck-

tiefe 150 mm.									………….

1.3.8		Metall-Einschlagsockel für Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang, aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, mit Rohrführung mittig, Gesamtlänge: 490mm, Rohrlänge: 270mm, Wandstärke Hülse:

1,75mm, Wandstärke Rohr: 2mm, Rohrdurchmesser: 34mm.		………….

1.3.9	Metall-Einschlagsockel für Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang, aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, mit Führung außen, Gesamtlänge: 500mm, Wandstärke Hülse: 1,75mm, Wandstärke

Außenschwert: 2,5mm.							………….

1.3.10		Metall-Einschlagsockel für Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang, aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, mit T-Eisenführung, Gesamtlänge: 500mm, Wandstärke Hülse: 1,75mm, T-Eisen:

30x30x4mm.									………….

1.3.11		Kunststoff-Eingrabsockel massiv (Recyclingsockel) für Einsteck- Leitpfosten 1,20 m lang, Eingrabtiefe ca. 300 mm, Grundfläche

300x300 mm, Gewicht ca.10kg, Pyramidenstumpf-Form.			………….

1.3.12		Beton-Eingrabsockel für Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang, aus bis
-30°C frost-, witterungs- und tausalzbeständigem Beton, Grundfläche

Durchmesser 300 mm, Gewicht ca. 18 kg.					………….

Langtext-Verzeichnis

## Berücksichtigung der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Qualitätsanforderungen.

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör für 20..

#### OZ		Beschreibung der Teilleistung						Stückzahl

Herstellungstechnologie Leitpfosten:

- extrudiertes Hohlprofil: sehr glatte Oberfläche, geringe Rautiefe, gleichmäßige Wanddicken, Leitpfostenkopf  und Leitpostenprofil werden mittels Schwalbenschwanz miteinander verbunden und dann umspritzt (schwarze Bake). Optimale und stabilste Verbindung zwischen Leitpfostenkopf und Leitpfostenprofil.

- extrudiertes Kreuzprofil: sehr glatte Oberfläche, geringe Rautiefe, gleichmäßige Wanddicken, stabilster Leitpfosten, da Kreuzprofil aus einem Stück. Kompl. Leitpfosten aus ND-PE.

- geblasen: geblasene Oberfläche, Wanddickentoleranz (± 0,4 mm), Leitpfosten in einem Stück gefertigt

- gespritzt: spritzblanke Oberfläche, daher geringere Verschmutzung, absolute Maß-genauigkeit, Leitpfosten in einem Stück gefertigt

Optionen bei Position 1.3.1 bis 1.3.6

•	Löcher für Telefonhinweiszeichen

•	Reflektoren einseitig lang

•	Reflektoren einseitig rund

•	Reflektorenbefestigung: Kunststoffniete oder Edelstahlschrauben

Langtext-Verzeichnis

## Berücksichtigung der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Qualitätsanforderungen.

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör für 20..

#### OZ		Beschreibung der Teilleistung						Stückzahl

  - Lieferung von Einsteck-Leitpfosten, 1,20 m lang mit

Glasperlen-Reflektoren

1.4.1		Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Kreuz-Innenverstärkung,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Herstellungstechnologie:	extrudiert kreuz	□			………….

1.4.2		Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Rohr-Innenverstärkung,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewähr-leistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C. RohrInnenverstärkung aus PE- Recyclingmaterial, Mindestwandstärke 3 mm, Länge bis zum schwarzen Tageskennzeichen, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.4.3		Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewähr-leistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.4.4		Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang,  Stehauf-Leitpfosten Flexsum

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3, glatte Oberfläche, jedoch aus synthetischem Kautschuk (thermoelastisches Elastomer TPE), UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, Temperatur-beständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Herstellungstechnologie:	geblasen	□				………….

Langtext-Verzeichnis

## Berücksichtigung der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Qualitätsanforderungen.

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör für 20..

#### OZ		Beschreibung der Teilleistung						Stückzahl

1.4.5		Stationierungs-Leitpfosten 1,20 m lang, Einsteck-Leitpfosten

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Kreuz-Innenverstärkung, glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewähr-leistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.

Vertiefungen im Leitpfostenkopf beidseitig, zur Aufnahme von Stations-zeichen 140x90x9mm oberhalb des Tageskennzeichen.

Herstellungstechnologie:	extrudiert kreuz	□			………….

1.4.6		Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang, wie OZ 1.4.1,

jedoch mit integrierter, ausziehbarer Schneestange.			………….

1.4.7		Kunststoff-Eingrabsockel für Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang,

aus Polyethylen-Recyclingmaterial, Durchmesser des Sockelfußes 250 mm, Höhe 300 mm, Aufnahmehülse mit inneren Klemmrippen, äußere Stabilisierungsstege und umlaufendem Verstärkungsrand, Einsteck-

tiefe 150 mm.									………….

1.4.8	Metall-Einschlagsockel für Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang, aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, mit Rohrführung mittig, Gesamtlänge: 490mm, Rohrlänge: 270mm, Wandstärke Hülse:

1,75mm, Wandstärke Rohr: 2mm, Rohrdurchmesser: 34mm.		………….

1.4.9		Metall-Einschlagsockel für Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang, aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, mit Führung außen, Gesamtlänge: 500mm, Wandstärke Hülse: 1,75mm, Wandstärke

Außenschwert: 2mm.								………….

1.4.10		Metall-Einschlagsockel für Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang, aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, mit T-Eisenführung,

Gesamtlänge: 500mm, Wandstärke Hülse: 1,75mm, T-Eisen: 2mm. 	………….

1.4.11		Kunststoff-Eingrabsockel massiv (Recyclingsockel) für Einsteck- Leitpfosten 1,20 m lang, Eingrabtiefe ca. 300 mm, Grundfläche

300x300 mm, Gewicht ca.10kg, Pyramidenstumpf-Form.			………….

1.4.12		Beton-Eingrabsockel für Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang, aus bis
-30°C frost-, witterungs- und tausalzbeständigem Beton, Grundfläche

Durchmesser 300 mm, Gewicht ca. 18 kg.					………….

Langtext-Verzeichnis

## Berücksichtigung der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Qualitätsanforderungen.

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör für 20..

#### OZ		Beschreibung der Teilleistung						Stückzahl

Herstellungstechnologie Leitpfosten:

- extrudiertes Hohlprofil: sehr glatte Oberfläche, geringe Rautiefe, gleichmäßige Wanddicken, Leitpfostenkopf  und Leitpostenprofil werden mittels Schwalbenschwanz miteinander verbunden und dann umspritzt (schwarze Bake). Optimale und stabilste Verbindung zwischen Leitpfostenkopf und Leitpfostenprofil.

- extrudiertes Kreuzprofil: sehr glatte Oberfläche, geringe Rautiefe, gleichmäßige Wanddicken, stabilster Leitpfosten, da Kreuzprofil aus einem Stück. Kompl. Leitpfosten aus ND-PE.

- geblasen: geblasene Oberfläche, Wanddickentoleranz (± 0,4 mm), Leitpfosten in einem Stück gefertigt

- gespritzt: spritzblanke Oberfläche, daher geringere Verschmutzung, absolute Maß-genauigkeit, Leitpfosten in einem Stück gefertigt

Optionen bei Position 1.4.1 bis 1.4.6

•	Löcher für Telefonhinweiszeichen

•	Reflektoren einseitig lang

•	Reflektoren einseitig rund

•	Reflektorenbefestigung: Kunststoffniete oder Edelstahlschrauben

Langtext-Verzeichnis

## Berücksichtigung der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Qualitätsanforderungen.

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör für 20..

#### OZ		Beschreibung der Teilleistung						Stückzahl

1.5		Lieferung von Leitpfosten, 1,05 m lang mit PMMA-

Mehrkammer-Reflektoren

1.5.1		Abscher-Leitpfosten, 1,05 m lang mit Keil und Plättchen

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Profilkern,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewähr-leistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Mehrkammerreflektoren, Typ R 2, Klasse 2, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt, Profilkern mit einem Quersteg, Mindestwandstärke 3 mm, Länge bis in die Kappe, Verbindung Leitpfosten/Abscherhalterung mit 2 durchgängigen Schloß-schrauben M8 und 2 Sperrzahnmuttern, Abscherhalterung hinten geschlossen und verschweißt., inkl. Keil und Plättchen, Maße Keil: 120x5 mm.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.5.2		Abscher-Leitpfosten, 1,05 m lang mit Keil und Plättchen

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Kreuzinnenverstärkung,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewähr-leistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Mehrkammerreflektoren, Typ R 2, Klasse 2, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt, Kreuzinnen-verstärkung bis unterhalb des Tageskennzeichens, Verbindung Leitpfosten/Abscherhalterung mit 2 durchgängigen Schloßschrauben M8 und 2 Sperrzahnmuttern, Abscherhalterung hinten geschlossen und verschweißt, inkl. Keil und Plättchen, Maße Keil: 120x5 mm.

Herstellungstechnologie:	extrudiert kreuz	□			………….

1.5.3		Abscher-Leitpfosten, 1,05 m lang mit Keil und Plättchen

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3, hohl,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewähr-leistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Mehrkammerreflektoren, Typ R 2, Klasse 2, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt, Verbindung Leitpfosten/Abscherhalterung mit 2 durchgängigen Schloßschrauben M8 und 2 Sperrzahnmuttern, Abscherhalterung hinten geschlossen und verschweißt, inkl. Keil und Plättchen, Maße Keil: 120x5 mm.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

Langtext-Verzeichnis

## Berücksichtigung der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Qualitätsanforderungen.

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör für 20..

#### OZ		Beschreibung der Teilleistung						Stückzahl

1.5.4		Metalleinschlagerdanker für Abscher-Leitpfosten 1,05 m aus Stahl,

feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Länge 440 mm mit Zusatzrippen zum Schutz gegen Herausziehen, Mindestwanddicke Aufnahmeplatte 5 mm, Mindestwanddicke Erdanker/Schwert 1,5 mm, Befestigungstyp für

Keil- und Plättchen-Ausführung geeignet.					………….

1.5.5		Stehauf-Leitpfosten, 1,05 m lang nach HLB 57 und DIN EN 12899-3,

mit Rohrverstärkung, glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperatur-beständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Mehrkammerreflektoren, Typ R-2, Klasse 2 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Rohrkern aus PE-Recyclingmaterial, Wanddicke mindestens 3 mm, Länge bis zum schwarzen Tageskennzeichen. Kippelement, selbstaufrichtend mit Drahtseilfederung, Dreifachführung des Drahtseils. Länge des Drahtseils 660 mm, Durchmesser 3,5 mm, Bowden-Litze, Druckfeder galvanisch verzinkt, Länge 200 mm, Windungsdurchmesser 6,3 mm. Verbindung Leitpfosten/Kippelement mittels 4 Aluminium Presslaschennieten 4,8x20,5 mm Kopf 16.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.5.6		Stationierungs-Leitpfosten Stehauf, 1,05 m lang

wie OZ 1.5.5 jedoch mit

Vertiefungen im Leitpfostenkopf beidseitig, zur Aufnahme von Stations-zeichen 140x90x9 mm oberhalb des Tageskennzeichen.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.5.7		Metalleinschlagerdanker für Stehauf-Leitpfosten 1,05 m aus Stahl,

feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Länge 500 mm, mit Auswölbung gegen Herausziehen, Mindestwanddicke Aufnahmekopf 3 mm, Mindestwanddicke Schwert kreuzförmig1,5 mm.

Einsatz: Bankett								………….

1.5.8		Metalleinschlagerdanker für Stehauf-Leitpfosten 1,05 m aus Stahl,

feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Länge 300 mm, T-Eisen, Mindestwanddicke Aufnahmekopf 3 mm, Mindestwandstärke T-Eisen

2mm. Einsatz: Asphalt							………….

1.5.9		Beton Halteplatte für Stehauf-Leitpfosten 1,05 m aus Stahl,

feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Maße 150x200x4 mm. Mindest-

wanddicke Aufnahmekopf 3 mm, Lochdurchmesser 16 mm.		………….

Langtext-Verzeichnis

## Berücksichtigung der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Qualitätsanforderungen.

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör für 20..

#### OZ		Beschreibung der Teilleistung						Stückzahl

1.5.10		Abscher-Leitpfosten, 1,05 m Ideal,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Profilkern,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Mehrkammerreflektoren, Typ R 2, Klasse 2, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt, Profilkern mit einem Quersteg, Mindestwandstärke 3 mm, Länge bis in die Kappe, Verbindung Leitpfosten/Abscherhalterung mit 2 durchgängigen Schloßschrauben M8 und 2 Sperrzahnmuttern Abscherhalterung hinten geschlossen,

und verschweißt.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.5.11		Abscher-Leitpfosten, 1,05 m Ideal,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Kreuzinnenverstärkung,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Mehrkammerreflektoren, Typ R 2, Klasse 2, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt, Verbindung Leitpfosten/ Abscherhalterung mit 4 Sechskantschrauben M8x16 mm und 4 Sperrzahnmuttern, Abscherhalterung hinten geschlossen und verschweißt.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert kreuz	□			………….

1.5.12		Metalleinschlagerdanker für Abscher-Leitpfosten Ideal 1,05 m aus Stahl,

feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Länge 440 mm, mit Zusatzrippen zum Schutz gegen Herausziehen, Mindestwanddicke Aufnahmeplatte 5 mm, seitlich gezackte Aussparungen, Mindestwanddicke Erdanker/

Schwert 1,5 mm.								………….

OZ	Beschreibung der Teilleistung						    Stückzahl

1.5.13		Abscher-Leitpfosten, 1,05 m Universal,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Profilkern, glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Mehrkammerreflektoren, Typ R 2, Klasse 2, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Profilkern mit einem Quersteg, Mindestwandstärke 3 mm, Länge bis in die Kappe, Verbindung Leitpfosten/Abscherhalterung mit 2 durchgängigen Schloßschrauben M8 und 2 Sperrzahnmuttern, Abscherhalterung hinten geschlossen

und verschweißt.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.5.14		Abscher-Leitpfosten, 1,05 m Universal,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Kreuzinnenverstärkung,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Mehrkammerreflektoren, Typ R 2, Klasse 2, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt, Verbindung Leitpfosten/ Abscherhalterung mit 4 Sechskantschrauben M8x16 mm und 4 Sperrzahnmuttern,

Abscherhalterung hinten geschlossen und verschweißt.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert kreuz	□			………….

1.5.15		Metalleinschlagerdanker für Abscher-Leitpfosten Universal 1,05 m aus Stahl

feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Länge 440 mm, mit Zusatzrippen zum Schutz gegen Herausziehen, Mindestwanddicke Aufnahmeplatte

5 mm, Mindestwanddicke Erdanker/Schwert 1,5 mm.			………….

Herstellungstechnologie Leitpfosten:

- extrudiertes Hohlprofil: sehr glatte Oberfläche, geringe Rautiefe, gleichmäßige Wanddicken, Leitpfostenkopf  und Leitpostenprofil werden mittels Schwalbenschwanz miteinander verbunden und dann umspritzt (schwarze Bake). Optimale und stabilste Verbindung zwischen Leitpfostenkopf und Leitpfostenprofil.

- extrudiertes Kreuzprofil: sehr glatte Oberfläche, geringe Rautiefe, gleichmäßige Wanddicken, stabilster Leitpfosten, da Kreuzprofil aus einem Stück. Kompl. Leitpfosten aus ND-PE.

- geblasen: geblasene Oberfläche, Wanddickentoleranz (± 0,4 mm), Leitpfosten in einem Stück gefertigt

- gespritzt: spritzblanke Oberfläche, daher geringere Verschmutzung, absolute Maß-genauigkeit, Leitpfosten in einem Stück gefertigt

Optionen bei Position 1.4.1 bis 1.4.6

•	Löcher für Telefonhinweiszeichen

•	Reflektoren einseitig lang

•	Reflektoren einseitig rund

•	Reflektorenbefestigung: Kunststoffniete oder Edelstahlschrauben

OZ	Beschreibung der Teilleistung						    Stückzahl

1.6	Lieferung von Leitpfosten, 1,05 m lang mit

Glasperlen-Reflektoren

1.6.1		Abscher-Leitpfosten, 1,05 m lang mit Keil und Plättchen

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Profilkern, glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm,	temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren Typ R 3, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt, Profilkern mit einem Quersteg, Mindestwandstärke 3 mm, Länge bis in die Kappe, Verbindung Leitpfosten/Abscherhalterung mit 2 durchgängigen Schloßschrauben M8 und 2 Sperrzahnmuttern, Abscherhalterung hinten geschlossen und verschweißt, inkl. Keil und Plättchen, Maße Keil: 120x5 mm.

und verschweißt.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.6.2		Abscher-Leitpfosten, 1,05 m lang mit Keil und Plättchen

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Kreuzinnenverstärkung,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt, Kreuzinnenverstärkung bis unterhalb des Tageskennzeichens, Verbindung Leitpfosten/Abscherhalterung mit 2 durchgängigen Schloßschrauben M8 und 2 Sperrzahnmuttern, Abscherhalterung hinten geschlossen und verschweißt, inkl. Keil und Plättchen, Maße Keil 120x5 mm.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert kreuz	□			………….

1.6.3		Abscher-Leitpfosten, 1,05 m lang mit Keil und Plättchen

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3, hohl,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt, Verbindung Leitpfosten/Abscherhalterung mit 2 durchgängigen Schloßschrauben M8 und 2 Sperrzahnmuttern, Abscherhalterung hinten geschlossen und verschweißt, inkl. Keil und Plättchen, Maße Keil 120x5 mm.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

OZ	Beschreibung der Teilleistung						    Stückzahl

1.6.4		Metalleinschlagerdanker für Abscher-Leitpfosten Universal 1,05 m aus Stahl

feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Länge 440 mm, mit Zusatzrippen zum Schutz gegen Herausziehen, Mindestwanddicke Aufnahmeplatte 5 mm, Mindestwanddicke Erdanker/Schwert 1,5 mm, Befestigungstyp

für Keil- und Plättchen-Ausführung geeignet.				………….

1.6.5		Stehauf-Leitpfosten, 1,05 m lang nach HLB 57 und DIN EN 12899-3,

mit Rohrverstärkung, glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R-3, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Rohrkern aus PE-Recyclingmaterial, Wanddicke mindestens 3 mm, Länge bis zum schwarzen Tageskennzeichen. Kippelement, selbstaufrichtend mit Drahtseilfederung, Dreifachführung des Drahtseils. Länge des Drahtseils 660 mm, Durchmesser 3,5 mm, Bowden-Litze, Druckfeder galvanisch verzinkt, Länge 200 mm, Windungsdurchmesser 6,3 mm. Verbindung Leitpfosten/Kippelement mittels 4 Aluminium Presslaschennieten 4,8x20,5 mm Kopf 16.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.6.6		Stationierungs-Leitpfosten Stehauf, 1,05 m lang

wie OZ 1.6.5 jedoch mit Vertiefungen im Leitpfostenkopf beidseitig, zur Aufnahme von Stationszeichen 140x90x9 mm oberhalb des Tages-
Kennzeichen.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.6.7		Metalleinschlagerdanker für Stehauf-Leitpfosten 1,05 m aus Stahl,

feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Länge 500 mm, mit Auswölbung gegen Herausziehen, Mindestwanddicke Aufnahmekopf 3 mm, Mindestwanddicke Schwert kreuzförmig 1,5 mm.

Einsatz: Bankett								………….

1.6.8		Metalleinschlagerdanker für Stehauf-Leitpfosten 1,05 m aus Stahl,

feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Länge 300 mm, T-Eisen, Mindest-wanddicke Aufnahmekopf 3 mm, Mindestwanddicke T-Eisen 2 mm.

Einsatz: Asphalt								………….

OZ	Beschreibung der Teilleistung						    Stückzahl

1.6.9		Beton Halteplatte für Stehauf-Leitpfosten 1,05 m aus Stahl,

feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Maße 150x200x4 mm. Mindestwand-

dicke Aufnahmekopf 3 mm, Lochdurchmesser 16 mm. 			………….

1.6.10		Abscher-Leitpfosten, 1,05 m Ideal,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Profilkern,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt, Profilkern mit einem Quersteg, Mindestwandstärke 3 mm, Länge bis in die Kappe, Verbindung Leitpfosten/Abscherhalterung mit 2 durchgängigen Schloßschrauben M8 und 2 Sperrzahnmuttern, Abscherhalterung

hinten geschlossen und verschweißt.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.6.11		Abscher-Leitpfosten, 1,05 m Ideal,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Kreuzinnenverstärkung,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt, Verbindung Leitpfosten/ Abscherhalterung mit 4 Sechskantschrauben M8x16 mm und 4 Sperrzahnmuttern, Abscherhalterung hinten geschlossen und verschweisst.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert kreuz	□			………….

1.6.12		Metalleinschlagerdanker für Abscher-Leitpfosten Ideal 1,05 m aus Stahl,

feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Länge 440 mm, mit Zusatzrippen zum Schutz gegen Herausziehen, Mindestwanddicke Aufnahmeplatte 5 mm, seitlich gezackte Aussparungen, Mindestwanddicke Erdanker/

Schwert 1,5 mm.								………….

OZ	Beschreibung der Teilleistung						    Stückzahl

1.6.13		Abscher-Leitpfosten, 1,05 m Universal,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Profilkern,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren Typ R 3, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt, Profilkern mit einem Quersteg, Mindestwandstärke 3 mm, Länge bis in die Kappe, Verbindung Leitpfosten/Abscherhalterung mit 2 durchgängigen Schloßschrauben M8 und 2 Sperrzahnmuttern, Abscherhalterung

hinten geschlossen und verschweißt.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.6.14		Abscher-Leitpfosten, 1,05 m Universal,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 mit Kreuzinnenverstärkung,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren Typ R 3, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Verbindung Leitpfosten/ Abscherhalterung mit 4 Sechskantschrauben M8x16 mm und 4 Sperrzahnmuttern, Abscherhalterung hinten geschlossen und ver-

schweißt.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert kreuz	□			………….

1.6.15		Metalleinschlagerdanker für Abscher-Leitpfosten Universal 1,05 m aus Stahl

feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Länge 440 mm, mit Zusatzrippen zum Schutz gegen Herausziehen, Mindestwanddicke Aufnahmeplatte

5 mm, Mindestwanddicke Erdanker/Schwert 1,5 mm.			………….

………...

Herstellungstechnologie Leitpfosten:

- extrudiertes Hohlprofil: sehr glatte Oberfläche, geringe Rautiefe, gleichmäßige Wanddicken, Leitpfostenkopf  und Leitpostenprofil werden mittels Schwalbenschwanz miteinander verbunden und dann umspritzt (schwarze Bake). Optimale und stabilste Verbindung zwischen Leitpfostenkopf und Leitpfostenprofil.

- extrudiertes Kreuzprofil: sehr glatte Oberfläche, geringe Rautiefe, gleichmäßige Wanddicken, stabilster Leitpfosten, da Kreuzprofil aus einem Stück. Kompl. Leitpfosten aus ND-PE

- geblasen: geblasene Oberfläche, Wanddickentoleranz (± 0,4 mm), Leitpfosten in einem Stück gefertigt.

- gespritzt: spritzblanke Oberfläche, daher geringere Verschmutzung, absolute Maß-genauigkeit, Leitpfosten in einem Stück gefertigt.

Optionen bei Position 1.4.1 bis 1.4.6

•	Löcher für Telefonhinweiszeichen

•	Reflektoren einseitig lang

•	Reflektoren einseitig rund

•	Reflektorenbefestigung: Kunststoffniete oder Edelstahlschrauben

OZ	Beschreibung der Teilleistung						    Stückzahl

1.7	Lieferung von Aufsatz-Leitpfosten, 0,55 m lang mit PMMA-

Mehrkammer-Reflektoren

1.7.1		Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, mit Klemmhalterung

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R 2, Klasse 2 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Klemmstückbreite:90mm, Materialstärke Klemmstück: 10mm QSTE-Stahl, inkl. 2 Schrauben M-10, für alle Schutzplankentypen. Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch 4 Bohrschrauben 4,8 x 22 mm mit angepresster

Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.7.2		Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, mit Universalhalterung

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R 2, Klasse 2 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Halterung 70mm breit, Lochdurchmesser 18mm, Schlitzhöhe 28mm, Schlitzbreite 18mm, Universalhalterung um 35° abgewinkelt Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch 4 Bohrschrauben 4,8 x 22

mm mit angepresster Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

OZ	Beschreibung der Teilleistung						    Stückzahl

1.7.3		Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, mit Doppelklauenhalterung,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R 2, Klasse 2 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, verwendbar für T-Profile 100 und 140, sowie Sigma Pfosten. Materialstärke Klauenhalterung 5 mm, Höhe Klaue 80mm, inkl. 2 Schrauben M-10. Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch 4 Bohrschrauben 4,8 x 22

mm mit angepresster Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.7.4		Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, mit Schlitzhalterung kurz,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R 2, Klasse 2 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Länge der Halterung 70mm, Schlitzhöhe 35mm, Schlitzbreite 20mm. Materialstärke: 5 mm. Abstand Schlitzhalterung zum Aufsatz-Leitpfosten 50mm Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch 4 Bohrschrauben

4,8 x 22 mm mit angepresster Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.7.5		Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, mit Schlitzhalterung lang,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R 2, Klasse 2 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Länge der Halterung 172 mm, Schlitzhöhe 84mm, Schlitzbreite 20mm. Materialstärke: 4 mm. Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch

4 Bohrschrauben 4,8 x 22 mm mit angepresster Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

OZ	Beschreibung der Teilleistung						    Stückzahl

1.7.6		Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, mit Distanzhalterung,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R 2, Klasse 2 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Länge der Halterung 110 mm, Breite 80mm, Längsloch 12x30mm Materialstärke: 4 mm. Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch 4

Bohrschrauben 4,8 x 22 mm mit angepresster Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.7.7		Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, für Betonschutzwand mit

abgewinkelter Seitenlasche, nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R 2, Klasse 2 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461,  Seitenlasche Länge 121 mm, Breite 60mm, Materialstärke: 4 mm. Lochdurchmesser 16 mm Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch 4

Bohrschrauben 4,8 x 22 mm mit angepresster Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.7.8		Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, für Betonschutzwand mit zwei

waagerechten Laschen, nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R 2, Klasse 2,nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461,  Waagerechte Lasche Länge 180 mm, Breite 50 mm, Materialstärke: 4 mm. Lochdurchmesser 12 mm. Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch 4

Bohrschrauben 4,8 x 22 mm mit angepresster Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

OZ	Beschreibung der Teilleistung						    Stückzahl

1.7.9		Aufsatz-Leitpfosten Steh-Auf 0,55 m lang, mit Doppelklauenhalterung

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R 2, Klasse 2 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, verwendbar für T-Profile 100 und 140, sowie Sigma Pfosten. Materialstärke Klauenhalterung: 5 mm, Höhe Klaue 80 mm, inkl. 2 Schrauben M-10. Kippelement selbstaufrichtend mit Drahtseilfederung, 3-fach Führung des Drahtseils, Länge des Drahtseils 660 mm, Durchmesser: 3,5 mm Bowden Litze, Druckfeder galvanisch verzinkt, Länge 200 mm, Windungsdurchmesser 6,3 mm. Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch 4 Bohrschrauben mit angepresster Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.7.10		Aufsatz-Leitpfosten Steh-Auf 0,55 m lang, mit Klemmhalterung,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R 2, Klasse 2 nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Klemmstückbreite:90 mm, Materialstärke Klemmstück: 10 mm QSTE-Stahl, inkl. 2 Schrauben M-10, für alle Schutzplankentypen. Kippelement selbstaufrichtend mit Drahtseilfederung, 3-fach Führung des Drahtseils, Länge des Drahtseils 660 mm, Durchmesser: 3,5 mm Bowden Litze, Druckfeder galvanisch verzinkt, Länge 200 mm, Windungsdurchmesser 6,3 mm. Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch 4

Bohrschrauben 4,8 x 22 mm mit angepresster Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

OZ	Beschreibung der Teilleistung						    Stückzahl

1.7.11		Stationierungs-Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang mit Klemmhalterung,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter PMMA-Reflektoren, Typ R 2, Klasse 2, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Vertiefungen im Leitpfostenkopf 140x90x9mm, oberhalb des Tageskennzeichen zur Aufnahme von Stationszeichen auf beiden Seiten. Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Klemmstückbreite:90 mm, Materialstärke Klemmstück: 10 mm QSTE-Stahl, inkl. 2 Schrauben M-10, für alle Schutzplankentypen. Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch 4 Bohrschrauben 4,8 x 22 mm mit angepresster

Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

Herstellungstechnologie Leitpfosten:

- extrudiertes Hohlprofil: sehr glatte Oberfläche, geringe Rautiefe, gleichmäßige Wanddicken, Leitpfostenkopf  und Leitpostenprofil werden mittels Schwalbenschwanz miteinander verbunden und dann umspritzt (schwarze Bake). Optimale und stabilste Verbindung zwischen Leitpfostenkopf und Leitpfostenprofil.

- extrudiertes Kreuzprofil: sehr glatte Oberfläche, geringe Rautiefe, gleichmäßige Wanddicken, stabilster Leitpfosten, da Kreuzprofil aus einem Stück. Kompl. Leitpfosten aus ND-PE.

- geblasen: geblasene Oberfläche, Wanddickentoleranz (± 0,4 mm), Leitpfosten in einem Stück gefertigt.

- gespritzt: spritzblanke Oberfläche, daher geringere Verschmutzung, absolute Maß-genauigkeit, Leitpfosten in einem Stück gefertigt.

Optionen bei Position 1.4.1 bis 1.4.6

•	Löcher für Telefonhinweiszeichen

•	Reflektoren einseitig lang

•	Reflektoren einseitig rund

•	Reflektorenbefestigung: Kunststoffniete oder Edelstahlschrauben

OZ	Beschreibung der Teilleistung						    Stückzahl

1.8	Lieferung von Aufsatz-Leitpfosten, 0,55 m lang mit

Glasperlen-Reflektoren

1.8.1		Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, mit Klemmhalterung

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Klemmstückbreite:90mm, Materialstärke Klemmstück: 10mm QSTE-Stahl, inkl. 2 Schrauben M-10, für alle Schutzplankentypen. Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch 4 Bohrschrauben 4,8 x 22 mm mit angepresster

Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.8.2		Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, mit Universalhalterung

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt.Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Halterung 70mm breit, Lochdurchmesser 18mm, Schlitzhöhe 28mm, Schlitzbreite 18mm, Universalhalterung um 35° abgewinkelt Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch 4 Bohrschrauben 4,8 x 22

mm mit angepresster Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

OZ	Beschreibung der Teilleistung						    Stückzahl

1.8.3		Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, mit Doppelklauenhalterung,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, verwendbar für T-Profile 100 und 140, sowie Sigma Pfosten. Materialstärke Klauenhalterung 5 mm, Höhe Klaue 80mm, inkl. 2 Schrauben M-10. Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch 4 Bohrschrauben 4,8 x 22

mm mit angepresster Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.8.4		Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, mit Schlitzhalterung kurz,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Länge der Halterung 70mm, Schlitzhöhe 35mm, Schlitzbreite 20mm. Materialstärke: 5 mm. Abstand Schlitzhalterung zum Aufsatz-Leitpfosten 50mm Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch 4 Bohrschrauben

4,8 x 22 mm mit angepresster Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.8.5		Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, mit Schlitzhalterung lang,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Länge der Halterung 172 mm, Schlitzhöhe 84mm, Schlitzbreite 20mm. Materialstärke: 4 mm. Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch

4 Bohrschrauben 4,8 x 22 mm mit angepresster Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

OZ	Beschreibung der Teilleistung						    Stückzahl

1.8.6		Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, mit Distanzhalterung,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Länge der Halterung 110 mm, Breite 80mm, Längsloch 12x30mm Materialstärke: 4 mm. Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch 4

Bohrschrauben 4,8 x 22 mm mit angepresster Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.8.7		Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, für Betonschutzwand mit

abgewinkelter Seitenlasche, nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461,  Seitenlasche Länge 121 mm, Breite 60mm, Materialstärke: 4 mm. Lochdurchmesser 16 mm Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch 4

Bohrschrauben 4,8 x 22 mm mit angepresster Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.8.8		Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, für Betonschutzwand mit zwei

waagerechten Laschen, nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461,  Waagerechte Lasche Länge 180 mm, Breite 50 mm, Materialstärke: 4 mm. Lochdurchmesser 12 mm. Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch 4

Bohrschrauben 4,8 x 22 mm mit angepresster Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

OZ	Beschreibung der Teilleistung						    Stückzahl

1.8.9		Aufsatz-Leitpfosten Steh-Auf 0,55 m lang, mit Doppelklauenhalterung

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl,

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, verwendbar für T-Profile 100 und 140, sowie Sigma Pfosten. Materialstärke Klauenhalterung: 5 mm, Höhe Klaue 80 mm, inkl. 2 Schrauben M-10. Kippelement selbstaufrichtend mit Drahtseilfederung, 3-fach Führung des Drahtseils, Länge des Drahtseils 660 mm, Durchmesser: 3,5 mm Bowden Litze, Druckfeder galvanisch verzinkt, Länge 200 mm, Windungsdurchmesser 6,3 mm. Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch 4 Bohrschrauben mit angepresster Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

1.8.10		Aufsatz-Leitpfosten Steh-Auf 0,55 m lang, mit Klemmhalterung,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Klemmstückbreite:90 mm, Materialstärke Klemmstück: 10 mm QSTE-Stahl, inkl. 2 Schrauben M-10, für alle Schutzplankentypen. Kippelement selbstaufrichtend mit Drahtseilfederung, 3-fach Führung des Drahtseils, Länge des Drahtseils 660 mm, Durchmesser: 3,5 mm Bowden Litze, Druckfeder galvanisch verzinkt, Länge 200 mm, Windungsdurchmesser 6,3 mm. Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch 4

Bohrschrauben 4,8 x 22 mm mit angepresster Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

OZ	Beschreibung der Teilleistung						    Stückzahl

1.8.11		Stationierungs-Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang mit Klemmhalterung,

nach HLB 57 und DIN EN 12899-3 hohl

glatte Oberfläche, Material ND-PE, UV-stabilisiert, 5 Jahre Gewährleistung, Wanddicke 3 mm, temperaturbeständig -40° bis +80°C, einschließlich vertieft montierter Glasperlen-Reflektoren, Typ R 3, nach DIN EN 12899-3, beidseitig befestigt. Vertiefungen im Leitpfostenkopf 140x90x9mm, oberhalb des Tageskennzeichen zur Aufnahme von Stationszeichen auf beiden Seiten. Metallhalterung aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN 1461, Klemmstückbreite:90 mm, Materialstärke Klemmstück: 10 mm QSTE-Stahl, inkl. 2 Schrauben M-10, für alle Schutzplankentypen. Befestigung des Leitpfostens mit der Metallhalterung, durch 4 Bohrschrauben 4,8 x 22 mm mit angepresster

Scheibe.

Herstellungstechnologie: 	extrudiert hohl		□

geblasen		□

gespritzt		□			………….

Herstellungstechnologie Leitpfosten:

- extrudiertes Hohlprofil: sehr glatte Oberfläche, geringe Rautiefe, gleichmäßige Wanddicken, Leitpfostenkopf  und Leitpostenprofil werden mittels Schwalbenschwanz miteinander verbunden und dann umspritzt (schwarze Bake). Optimale und stabilste Verbindung zwischen Leitpfostenkopf und Leitpfostenprofil.

- extrudiertes Kreuzprofil: sehr glatte Oberfläche, geringe Rautiefe, gleichmäßige Wanddicken, stabilster Leitpfosten, da Kreuzprofil aus einem Stück. Kompl. Leitpfosten aus ND-PE.

- geblasen: geblasene Oberfläche, Wanddickentoleranz (± 0,4 mm), Leitpfosten in einem Stück gefertigt.

- gespritzt: spritzblanke Oberfläche, daher geringere Verschmutzung, absolute Maß-genauigkeit, Leitpfosten in einem Stück gefertigt.

Optionen bei Position 1.4.1 bis 1.4.6

•	Löcher für Telefonhinweiszeichen

•	Reflektoren einseitig lang

•	Reflektoren einseitig rund

•	Reflektorenbefestigung: Kunststoffniete oder Edelstahlschrauben

Langtext-Verzeichnis

## Berücksichtigung der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Qualitätsanforderungen.

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör  für 20..

#### OZ		Beschreibung der Teilleistung						Stückzahl

2.		Lieferung von Leitpfostenzubehör

2.1		Langreflektor aus Kunststoff PMMA, Prismen-Retroreflektor,

bestehend aus mehreren Kammern, Abmessung 40 x 180 mm,

weiß / orange, Rückplatte luft- und wasserdicht verschweißt.

Typ R 2, Klasse 2 nach DIN EN 12899-3. 					………….

2.2		Rundreflektor aus Kunststoff PMMA, Prismen-Retroreflektor,

bestehend aus mehreren Kammern, Durchmesser 60 mm,

weiß / orange, Rückplatte luft- und wasserdicht verschweißt.

Typ R 2, Klasse 2 nach DIN EN 12899-3. 					………….

2.3		Langreflektor aus Glasperlen, Bikonvex-Glas-Retroreflektor,

Abmessung 40 x 180 mm, weiß / orange,

Typ R 3, nach DIN EN 12899-3. 						………….

2.4		Rundreflektor aus Glasperlen, Bikonvex-Glas-Retroreflektor,

Durchmesser 60 mm, weiß / orange,

Typ R 3, nach DIN EN 12899-3. 						………….

2.5		Kunststoffniet zur Befestigung der Reflektoren, schwarz / weiß 		………….

2.6		Edelstahlschraube zur Befestigung der Reflektoren			………….

2.7		Telefonhinweiszeichen zum nieten am Leitpfostenkopf 			………….

2.8		Telefonhinweiszeichen zum kleben am Leitpfostenkopf			………….

2.9		Keile für Abscher-Leitpfosten, Maße: 120x5 mm				………….

  - Plättchen für Abscher-Leitpfosten 					………….

2.11		Schutzplankenreflektor für Langloch

- Rastversion im Langloch mit Bolzensicherung

- Material Halter: Kunststoff (PP)

- PMMA Reflektoren nach Wahl einsetzbar: weiß/weiß, rot/weiß

oder rot/rot, Befestigung mit Kunststoffnieten

- alternativ Swareflex -Reflektoren weiß/weiß

- nachträgliche Neubestückung möglich, keine Demontage notwendig

- kein spezielles Montagewerkzeug zur Befestigung am

Schutzplankenprofil nötig

………….

2.12		Schutzplankenreflektor mit Rundreflektor aus Kunststoff,

beidseitig / einseitig, Befestigung durch Klemmverbindung an den

Überlappungen der Schutzplankenholme, Stahlblechhalterung feuerverzinkt

………….

Langtext-Verzeichnis

## Berücksichtigung der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Qualitätsanforderungen.

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör  für 20..

#### OZ		Beschreibung der Teilleistung						Stückzahl

2.13		Wildwarnreflektor, Swareflex, Abmessung 184 x 60 x 53,

für ebenes Gelände (bis 15°) / Hanglage (ab 20°), mit zwei luft- und

wasserdicht verschweißten Reflektoren 165 x 53 mm, weiß / rot,

inklusive Befestigungsschrauben. 						………….

2.14		Nietgerät zum Nieten und Entnieten von Reflektoren und

Stationierungstafeln mit Kunststoff-Nietbefestigung. 			………….

2.15		Einschlagwerkzeug mit Polyamidkappe für Bankett-Erdanker und

Asphalt- Anker des Steh-Auf-Leitpfostens. 					………….

2.16		Einschlagwerkzeug mit Polyamidkappe für Metallsockel,

Rohrführung mittig, des Einsteck- Leitpfostens.				………….

3.		Lieferung von Grasstop-Platten

3.1		Grasstop-Platte für Leitpfosten, aus ND-PE-Recyclingmaterial, schwarz,

rund, tellerförmig, Wölbung nach oben, Klemmeffekt zum Leitpfosten, Durchmesser 500 mm, Wanddicke 3 / 6 mm

mit zusätzlichen Versteifungsrippen						………….

3.2		Grasstop-Platte für Leitpfosten , aus ND- PE- Recyclingmaterial, schwarz,

flach, 500 x 500 x 20 mm, Ausschnitt für Leitpfosten außer Mitte,

Abstand von der hinteren Fläche des Leitpfostens bis zum Plattenrand

mind. 250 mm, Klemmeffekt zum Leitpfosten, Leitpfostenausschnitt kegelförmig

mit mindestens 40 mm Raumhöhe zur Aufnahme verschiedener Sockeltypen, Wanddicke ca. 6 mm mit zusätzlichen Versteifungsrippen. 		………….

3.3		Grasstop-Platte für Stahlschutzplankenpfosten, Sigma-A 100 und IPE 100,

aus ND-PE-Recyclingmaterial, schwarz, rund, tellerförmig, Wölbung nach oben,

Montage- und Demontageschlitz vollständig formschlüssig durch ein Verbindungs-element geschlossen, Wanddicke 3 / 6 mm

mit zusätzlichen Versteifungsrippen.						………….

3.4		Grasstop-Platte für Stahlschutzplanken Ausführung wie OZ 3.3

jedoch mit Ausschnitt für Super-Rail-Pfosten C 125. 			………….

3.5		Grasstop-Platte für Rohrpfosten aus ND- PE- Recyclingmaterial,

schwarz, rund, tellerförmig, Wölbung nach oben, Montage- und

Demontageschlitz vollständig formschlüssig durch ein Verbindungselement geschlossen, Wanddicke 3 / 6 mm mit zusätzlichen Versteifungsrippen, für

Rohrpfostendurchmesser	42 mm						………….

60 mm						………….

76 mm						………….

Langtext-Verzeichnis

## Berücksichtigung der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Qualitätsanforderungen.

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör  für 20..

#### OZ		Beschreibung der Teilleistung						Stückzahl

4.		Lieferung von Anpralldämpfer für Stahlschutzplanken

4.1		Anpralldämpfer passend für alle Schutzplankentypen mit Sigma- Pfosten,

ESP, EDS und DDS, aus expandiertem Polystyrol, zylinderförmig, Durchmesser

300 mm, Höhe 450 mm, bestehend aus zwei ineinander rastende Schalen, Ausführung nach TL-SPU.							………….

4.2		Anpralldämpfer passend für Einfachschutzplanke ESP, Konstruktions-

und Materialausführung wie OZ. 4.1						………….

5.		Lieferung von Stationierungsmaterial

5.1		Stationierungstafel

Stationszeichen als Stationierungstafel gemäß den Festlegungen der Anweisung Straßeninformationsbank (ASB, Stand Mai 2007), mit dauerhaften Aufschriften „Abschnitt“, „Station“ oder „Kilometer“ und Komma eingespritzt und Leefelder für die Beschriftung der Nummer der TK, Nummer des Abschnitts, Zahlenwert für die Station und Symbolpfeil für Stationierungsrichtung.

Die Leerfelder sind für Schrifthöhen von 10, 25 und 40 mm ausgebildet. Die Tafel besteht aus PVC-freiem, UV- und verwitterungsbeständigem, recycelbarem Kunststoff in weiß (RAL 9010). Abmessungen: 90 x 140 x 9 mm.

Als Clip-In-System, mit 3 Rastnasen, zur Befestigung der Tafel in der Vertiefung des Leitpfostenkopfes / als Nietsystem mit 4 Bohrungen, an den oberen und unteren Enden abgeflacht mit gerundeten Kanten zur Montage mit Spreiznieten oder Schrauben auf dem Leitpfosten oberhalb des Tageskennzeichens.

………….

5.2		Klassifizierungstafel

Stationszeichen als Klassifizierungstafel gemäß den Festlegungen der Anweisung Straßeninformationsbank (ASB, Stand Mai 2007)mit Leerfeldern für die Bezeichnung des Kreises, der Kreisstraße und der Kreisstraßennummer.

Die Leerfelder sind für Schrifthöhen von 10 und 40 mm ausgebildet. Die Tafel besteht aus PVC-freiem, UV- und verwitterungs-beständigem, recycelbarem Kunststoff in weiß (RAL 9010). Abmessungen: 90 x 140 x 9 mm.

Als Clip-In-System, mit 3 Rastnasen, zur Befestigung der Tafel in der Vertiefung des Leitpfostenkopfes / als Nietsystem mit 4 Bohrungen, an den oberen und unteren Enden abgeflacht mit gerundeten Kanten zur Montage mit Spreiznieten oder Schrauben auf dem Leitpfosten oberhalb des Tageskennzeichens.

………….

Kurztext / Preisangebot

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör  für 20..

#### OZ	Bezeichnung					Menge  /  AE  /  EP in €  /  GP in €

1.	Leitpfosten

1.1	Lieferung von Eingrab-Leitpfosten 1,60 m lang mit Mehrkammerreflektoren

1.1.1	Eingrab-Leitpfosten 1,60 m, Kreuz Innenverstärkung	........../  St  /............/...........

1.1.2	Eingrab-Leitpfosten 1,60 m, Rohr Innenversteifung		........../  St  /............/...........

1.1.3	Stationierungs-Leitpfosten 1,05 m

mit 1,60 m Profilkern 						........../  St  /............/...........

1.1.4	Eingrab-Leitpfosten 1,60 m, hohl	 			........../  St  /............/...........

1.1.5	Eingrab-Leitpfosten 1,60 m, aus TPE 			........../  St  /............/...........

1.1.6	Eingrab-Leitpfosten 1,60 m, mit Sicherungsfuß		........../  St  /............/...........

1.1.7	Stationierungs-Leitpfosten 1,60 m, Kreuz Innenverstärkung........./  St  /............/...........

1.2	Lieferung von Eingrab-Leitpfosten 1,60 m lang mit Glasperlenreflektoren

1.2.1	Eingrab-Leitpfosten 1,60 m, Kreuz Innenverstärkung	........../  St  /............/...........

1.2.2	Eingrab-Leitpfosten 1,60 m, Rohr Innenversteifung		........../  St  /............/...........

1.2.3	Stationierungs-Leitpfosten 1,05 m

mit 1,60 m Profilkern 						........../  St  /............/...........

1.2.4	Eingrab-Leitpfosten 1,60 m, hohl	 			........../  St  /............/...........

1.2.5	Eingrab-Leitpfosten 1,60 m, aus TPE 			........../  St  /............/...........

1.2.6	Eingrab-Leitpfosten 1,60 m, mit Sicherungsfuß		........../  St  /............/...........

1.2.7	Stationierungs-Leitpfosten 1,60 m, Kreuz Innenverstärkung........./  St  /............/...........

1.3	Lieferung von Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang mit Mehrkammerreflektoren

1.3.1	Einsteck-Leitpfosten 1,20 m, Kreuz Innenverstärkung	........../  St  /............/...........

1.3.2	Einsteck-Leitpfosten 1,20 m, Rohr Innenversteifung	........../  St  /............/...........

Zwischensumme OZ 1.:  ......................

Kurztext / Preisangebot

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör  für 20..

#### OZ	Bezeichnung					Menge  /  AE  /  EP in €  /  GP in €

Übertrag OZ 1.:  ......................

1.3.3	Einsteck-Leitpfosten 1,20 m, Hohlprofil			........../  St  /............/...........

1.3.4	Einsteck-Leitpfosten 1,20 m, aus TPE 			........../  St  /............/...........

1.3.5	Stationierungs-Leitpfosten 1,20 				........../  St  /............/...........

1.3.6	Einsteck-Leitpfosten 1,20 m, mit Schneestange		........../  St  /............/...........

1.3.7	Kunststoff-Eingrabsockel 					........../  St  /............/...........

1.3.8	Metall-Einschlagsockel, mittig				........../  St  /............/...........

1.3.9	Metall-Einschlagsockel, außen				........../  St  /............/...........

1.3.10	Metall-Einschlagsockel, T-Eisen				........../  St  /............/...........

1.3.11	Kunststoff- Eingrabsockel massiv, Recyclingsockel		........../  St  /............/...........

1.3.12	Beton-Eingrabsockel 						........../  St  /............/...........

1.4	Lieferung von Einsteck-Leitpfosten 1,20 m lang mit Glasperlenreflektoren

1.4.1	Einsteck-Leitpfosten 1,20 m, Kreuz Innenverstärkung	........../  St  /............/...........

1.4.2	Einsteck-Leitpfosten 1,20 m, Rohr Innenversteifung	........../  St  /............/...........

1.4.3	Einsteck-Leitpfosten 1,20 m, Hohlprofil			........../  St  /............/...........

1.4.4	Einsteck-Leitpfosten 1,20 m, aus TPE 			........../  St  /............/...........

1.4.5	Stationierungs-Leitpfosten 1,20 				........../  St  /............/...........

1.4.6	Einsteck-Leitpfosten 1,20 m, mit Schneestange		........../  St  /............/...........

1.4.7	Kunststoff-Eingrabsockel 					........../  St  /............/...........

1.4.8	Metall-Einschlagsockel, mittig				........../  St  /............/...........

1.4.9	Metall-Einschlagsockel, außen				........../  St  /............/...........

1.4.10	Metall-Einschlagsockel, T-Eisen				........../  St  /............/...........

Zwischensumme OZ 1.:  ......................

Kurztext / Preisangebot

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör  für 20..

#### OZ	Bezeichnung					Menge  /  AE  /  EP in €  /  GP in €

Übertrag OZ 1.:  ......................

1.4.11	Kunststoff- Eingrabsockel massiv, Recyclingsockel		........../  St  /............/...........

1.4.12	Beton-Eingrabsockel 						........../  St  /............/...........

1.5	Lieferung von Leitpfosten 1,05 m lang mit Mehrkammerreflektoren

1.5.1.	Abscher-Leitpfosten 1,05 m lang, K+P Profilkern		........../  St  /............/...........

1.5.2.	Abscher-Leitpfosten 1,05 m lang, K+P Kreuz Innenverst.	........../  St  /............/...........

1.5.3.	Abscher-Leitpfosten 1,05 m lang, hohl			........../  St  /............/...........

1.5.4	Metall- Einschlag- Erdanker

für Abscher- Leitpfosten 1,05 m 				........../  St  /............/...........

1.5.5	Steh-Auf-Leitpfosten 1,05 m lang

Kippelement, selbstaufrichtende Drahtseilfederung		........../  St  /............/...........

1.5.6	Stationierungs-Steh-Auf-Leitpfosten 1,05 m lang		........../  St  /............/...........

1.5.7	Metall-Bodenbefestigung Bankett

für Steh- Auf- Leitpfosten 1,05 m 				........../  St  /............/...........

1.5.8	Metall-Bodenbefestigung Asphalt

für Steh- Auf- Leitpfosten 1,05 m 				........../  St  /............/...........

1.5.9.	Beton Halteplatte für Stehauf Leitpfosten			........../  St  /............/...........

1.5.10.	Abscher-Leitpfosten 1,05 m lang, Ideal, Profilkern		........../  St  /............/...........

1.5.11.	Abscher-Leitpfosten 1,05 m lang, Ideal, Kreuz		........../  St  /............/...........

1.5.12	Metall- Einschlag- Erdanker

für Abscher- Leitpfosten 1,05 m 				........../  St  /............/...........

1.5.13.	Abscher-Leitpfosten 1,05 m lang, Universal, Profilkern	........../  St  /............/...........

1.5.14.	Abscher-Leitpfosten 1,05 m lang, Universal, Kreuz		........../  St  /............/...........

1.5.15	Metall- Einschlag- Erdanker

für Abscher- Leitpfosten 1,05 m 				........../  St  /............/...........

Zwischensumme OZ 1.:  ......................

Kurztext / Preisangebot

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör  für 20..

#### OZ	Bezeichnung					Menge  /  AE  /  EP in €  /  GP in €

Übertrag OZ 1.:  ......................

1.6	Lieferung von Leitpfosten 1,05 m lang mit Glasperlenreflektoren

1.6.1.	Abscher-Leitpfosten 1,05 m lang, K+P Profilkern		........../  St  /............/...........

1.6.2.	Abscher-Leitpfosten 1,05 m lang, K+P Kreuz Innenverst.	........../  St  /............/...........

1.6.3.	Abscher-Leitpfosten 1,05 m lang, hohl			........../  St  /............/...........

1.6.4	Metall- Einschlag- Erdanker

für Abscher- Leitpfosten 1,05 m 				........../  St  /............/...........

1.6.5	Steh-Auf-Leitpfosten 1,05 m lang

Kippelement, selbstaufrichtende Drahtseilfederung		........../  St  /............/...........

1.6.6	Stationierungs-Steh-Auf-Leitpfosten 1,05 m lang		........../  St  /............/...........

1.6.7	Metall-Bodenbefestigung Bankett

für Steh- Auf- Leitpfosten 1,05 m 				........../  St  /............/...........

1.6.8	Metall-Bodenbefestigung Asphalt

für Steh- Auf- Leitpfosten 1,05 m 				........../  St  /............/...........

1.6.9.	Beton Halteplatte für Stehauf Leitpfosten			........../  St  /............/...........

1.6.10.	Abscher-Leitpfosten 1,05 m lang, Ideal, Profilkern		........../  St  /............/...........

1.6.11.	Abscher-Leitpfosten 1,05 m lang, Ideal, Kreuz		........../  St  /............/...........

1.6.12	Metall- Einschlag- Erdanker

für Abscher- Leitpfosten 1,05 m 				........../  St  /............/...........

1.6.13.	Abscher-Leitpfosten 1,05 m lang, Universal, Profilkern	........../  St  /............/...........

1.6.14.	Abscher-Leitpfosten 1,05 m lang, Universal, Kreuz		........../  St  /............/...........

1.6.15	Metall- Einschlag- Erdanker

für Abscher- Leitpfosten 1,05 m 				........../  St  /............/...........

1.7	Lieferung von Aufsatz- Leitpfosten 0,55 m lang mit Mehrkammerreflektoren

1.7.1	Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, Klemm			........../  St  /............/...........

Zwischensumme OZ 1.:  ......................

Kurztext / Preisangebot

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör  für 20..

#### OZ	Bezeichnung					Menge  /  AE  /  EP in €  /  GP in €

Übertrag OZ 1.:  ......................

1.7.2	Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, Uni			........../  St  /............/...........

1.7.3	Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, Doppelklaue		........../  St  /............/...........

1.7.4	Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, Schlitz kurz		........../  St  /............/...........

1.7.5	Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, Schlitz lang		........../  St  /............/...........

1.7.6	Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, Distanz			........../  St  /............/...........

1.7.7	Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, Beton, Seite		........../  St  /............/...........

1.7.8	Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, Beton, Waage		........../  St  /............/...........

1.7.9	Aufsatz-Leitpfosten-Steh-Auf 0,55 m lang, Doppelklaue	........../  St  /............/...........

1.7.10	Aufsatz-Leitpfosten-Steh-Auf 0,55 m lang, Klemm		........../  St  /............/...........

1.7.11	Stationierungs-Aufsatz-Leitpfosten 0,55m lang, Klemm	........../  St  /............/...........

1.8	Lieferung von Aufsatz- Leitpfosten 0,55 m lang mit Glasperlenreflektoren

1.8.1	Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, Klemm			........../  St  /............/...........

1.8.2	Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, Uni			........../  St  /............/...........

1.8.3	Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, Doppelklaue		........../  St  /............/...........

1.8.4	Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, Schlitz kurz		........../  St  /............/...........

1.8.5	Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, Schlitz lang		........../  St  /............/...........

1.8.6	Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, Distanz			........../  St  /............/...........

1.8.7	Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, Beton, Seite		........../  St  /............/...........

1.8.8	Aufsatz-Leitpfosten 0,55 m lang, Beton, Waage		........../  St  /............/...........

1.8.9	Aufsatz-Leitpfosten-Steh-Auf 0,55 m lang, Doppelklaue	........../  St  /............/...........

1.8.10	Aufsatz-Leitpfosten-Steh-Auf 0,55 m lang, Klemm		........../  St  /............/...........

1.8.11	Stationierungs-Aufsatz-Leitpfosten 0,55m lang, Klemm	........../  St  /............/...........

Summe OZ 1.:  ......................

Kurztext / Preisangebot

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör  für 20..

#### OZ	Bezeichnung					Menge  /  AE  /  EP in €  /  GP in €

2.	Lieferung von Leitpfostenzubehör

2.1	Langreflektor aus Kunststoff, weiß				........../  St  /............/...........

2.1	Langreflektor aus Kunststoff, orange			........../  St  /............/...........

2.2	Rundreflektor aus Kunststoff, weiß				........../  St  /............/...........

2.2	Rundreflektor aus Kunststoff, orange			........../  St  /............/...........

2.3	Langreflektor aus Glasperlen, weiß				........../  St  /............/...........

2.3	Langreflektor aus Glasperlen, orange			........../  St  /............/...........

2.4	Rundreflektor aus Glasperlen, weiß				........../  St  /............/...........

2.4	Rundreflektor aus Glasperlen, orange			........../  St  /............/...........

Zwischensumme OZ 2.:  ......................

Kurztext / Preisangebot

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör  für 20..

#### OZ	Bezeichnung					Menge  /  AE  /  EP in €  /  GP in €

Übertrag OZ 2.:  ......................

2.5	Kunststoffniet zur Befestigung der Reflektoren		........../  St  /............/...........

2.6	Edelstahlschraube zur Befestigung der Reflektoren	........../  St  /............/...........

2.7	Telefonhinweiszeichen zum nieten				........../  St  /............/...........

2.8	Telefonhinweiszeichen zum kleben				........../  St  /............/...........

2.9	Keile für Abscher-Leitpfosten					........../  St  /............/...........

2.10	Plättchen für Abscher-Leitpfosten				........../  St  /............/...........

2.11	Schutzplankenreflektor mit Rundreflektor aus

Kunststoff, Rastversion					........../  St  /............/...........

2.12	Schutzplankenreflektor mit Rundreflektor aus

Kunststoff, Stahlblechhalterung verzinkt			........../  St  /............/...........

2.13	Wildwarnreflektor, Swareflex					........../  St  /............/...........

2.14	Nietgerät zum Nieten und Entnieten				........../  St  /............/...........

2.15	Einschlagwerkzeug mit Polyamidkappe

für Bankett-Erdanker						........../  St  /............/...........

2.16	Einschlagwerkzeug mit Polyamidkappe

für Metallsockel						........../  St  /............/...........

Summe OZ 2.:  ......................

3.	Lieferung von Grasstop-Platten

3.1	Grasstop-Platte für Leitpfosten, rund			........../  St  /............/...........

3.2	Grasstop-Platte für Leitpfosten, flach,			........../  St  /............/...........

3.3	Grasstop-Platte für Stahlschutzplankenpfosten

Sigma-A 100 und IPE 100					........../  St  /............/...........

3.4	Grasstop-Platte für Stahlschutzplankenpfosten

Super-Rail-Pfosten C 125					........../  St  /............/...........

3.5	Grasstop-Platte für Rohrpfosten				........../  St  /............/...........

Summe OZ 3.:  ......................

Kurztext / Preisangebot

## Projekt	Lieferung von Leitpfosten und Zubehör  für 20..

#### OZ	Bezeichnung					Menge  /  AE  /  EP in €  /  GP in €

4.	Lieferung von Anpralldämpfer und Stahlschutzplanken

4.1	Anpralldämpfer passen für alle Schutzplankentypen

Mit Sigma-Pfosten für ESP, EDS und DDS			........../  St  /............/...........

4.2	Anpralldämpfer passen für Einfachschutzpl. ESP		........../  St  /............/...........

Summe OZ 4.:  ......................

5.	Stationierung

5.1	Stationierungstafel						........../  St  /............/...........

5.2	Klassifizierungstafel						........../  St  /............/...........

Summe OZ 5.:  ......................

Zusammenstellung

GP in €

OZ 1.		Lieferung von Leitpfosten						........................

OZ 2.		Lieferung von Leitpfostenzubehör				........................

OZ 3.		Lieferung von Grasstop-Platten					........................

OZ 4.		Lieferung von Anpralldämpfer					........................

OZ 5.		Lieferung von Stationierung					........................

Summe der Abschnitte (netto)					........................

Angebotssumme (netto)						........................

+ 19% Umsatzsteuer (MwSt.)					........................

Angebotssumme (brutto)					........................